| To | : | International Paper |
| --- | --- | --- |
| Att. | : | Mário Santos |
| Date | : | January 10th, 2018 |
| Paper | : | HP Office 75.0 |

|  |  | Minimum | Target | Maximum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grammage | g/m² | 72.0 | 75.0 | 78.0 |  | ISO-536 |
| Thickness | mm/1000 | 96 | 98 | 102 |  | ISO-534 |
| Moisture | % | 3.9 | 4.4 | 4.9 |  | ISO-287 |
| Porosity Gurley | s/100cc | 7.1 | 14.0 |  |  | TAPPI-460 |
| Roughness Bendtsen - Felt | mL/min | 120 | 200 | 260 |  | ISO 8791 |
| Roughness Bendtsen - Wire | mL/min | 120 | 200 | 260 |  | ISO 8791 |
| Brightness – Felt | ISO | 95.9 | 98.0 |  |  | ISO 2469 |
| Whiteness (CIE) | D65 10º | 158.0 | 161.,0 | 164.0 |  | ISO-11475 |
| Opacity | % | 86.0 | 90.0 |  |  | ISO-2471 |
| Stiffness MD | gf,cm | 1.9 | 2.1 |  |  | ISO-2493 |
| Stiffness CD | gf,cm | 0.8 | 1.0 |  |  | ISO-2493 |
| Teflon Rod Test – Felt | - | 1.15 |  |  |  | - |
| Teflon Rod Test – Wire | - | 1.15 |  |  |  | - |

# Text boxes

TECHINICAL CHARACTERISTCIS

Conditioning of Samples:	 ISO 187/00

CLK075A4 – Rev. 22 - STDLAN

Sincerely

JOSE ALEXANDRE PIOVAN

Process Production Assistant